Арт. 03170

RENOTILE - средство для глубокой очистки пористых поверхностей

- Описание:

Сильнодействующее низкопенное средство для автоматизированной или ручной уборки. Применяется на всех водо- и щелочеустойчивых покрытиях. Идеально подходит для каменных, мраморных и плиточных полов. Удаляет полимерные и восковые защитные покрытия, масляные и жировые загрязнения при относительно кратковременном нанесении. Глубоко проникает в пористый материал, вымывая грязь на поверхность, не оставляет разводов.

- Физико-химические показатели:

Внешний вид	Прозрачная жидкость

Цвет	Желтоватый или бесцветный

Запах	Напоминающий  спирт

Показатель концентрации водородных  ионов, (рН)	10,0-11,0

Массовая доля сухого вещества, % не менее	10,0

Массовая доля неионогенного вещества, % не более	5,0

- Состав:

Вода, анионные ПАВ, комплексообразователи, водорастворимые растворители, неионогенный ПАВ (менее 5%) щелочные  детергенты, пеногаситель.

- области применения

Идеально подходит для каменных, мраморных, наливных и плиточных полов, линолеума, ПВХ шероховатых стен и др. водостойких поверхностей.

- Способы применения

Рекомендуется использовать средство в разбавленном виде, концентрация рабочего раствора 0,5-2,5%. Для глубокой очистки концентрация рабочего раствора 10-20%. Средство наносится с помощью щётки или поломоечной машины, через 5-15 мин растирается щетками и промывается водой. При сильном загрязнении наносится концентрат на 5 минут, затем растирается щеткой и удаляется промывкой.

- Упаковка

Разливается в тару 1,0л, 5,0л,10,0л, 200,0 л.

Восстанавливает свои свойства после замерзания.

- Хранение

Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Не смешивать с кислотами или другими моющими средствами. Гарантийный срок хранения: 2,0 года

- БЕЗОПАСНОСТЬ

|  | R 36/38 Вызывает ожоги дыхательных путей. S 25 Избегать попадания в глаза S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках |
| --- | --- |